IzolTerm 018– foukaná minerální izolace

Charakteristické vlastnost:

Foukaná izolace IzolTerm 018 je velmi oblíbenou variantou zejména při zateplování starších objektů.

Výhodou této Izolace je totiž, že ji nemusíte kolem prvků konstrukce složitě obřezávat, protože se malé částečky izolace dostanou i do prostor, které byste izolovali jinak jen velmi složitě. Dá se aplikovat pomocí mechanizace i manuálně za použití příslušných ochranných pracovních pomůcek. Foukaná minerální vlna originální finální výrobek rozvlákněné skelné tkaniny a skelného vlákna.

•	Vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy (nízké zatížení konstrukce)

•	Zvýšená požární odolnost konstrukcí (vlákna jsou stálá i při teplotách do 600 °C)

•	Vlákna po celém povrchu odpuzují vodu

•	Odolnost proti škůdcům (hlodavci, hmyz, apod.)

•	Nehnije ani neplesniví

•	Ekologická a hygienická nezávadnost

•	Suchá aplikace

•	Při aplikaci nevzniká žádný odpad

Použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky, vhodné pro konstrukce oddělující požární úseky, protipožární stěny, podhledy prostor s vysokým počtem shromažďovaných osob, nouzové a únikové východy, instalační a kabelové šachty, atd.

Dodávka obří vak 1m2  nebo 0,5 m2  menší balení na požádání zákazníka

Ceník doporučených cen pro koncové zákazníky (výhodné podmínky pro stavební firmy)

Foukaná minerální izolace je nepřetržitě skladem, optimální a stabilní dodávky

Charakteristika tepelně isolační vlny IzolvTerm 018

Vodorovná aplikace tepelně isolační vlny IzolTerm 018

Technické vlastnosti:

součinitel tepelné vodivosti:        λ  = 0,035 až 0,045 W/m.K                                               EN 12 667

objemová hmotnost izolace:       30 - 60 kg/m3                                                                      EN 12 667

Splňuje požadavky na sesedání   S1 < 1 %

Faktor difúzního odporu:              μ = 1,                                                                                    EN 12 086

Krátkodobá nasákavost                WS ≤ 1 kg/m2                                                                      EN 1609

Propustnost vodní páry	                μ = 1,8 N                                                                              EN 12086

Třída reakce na oheň:                   A1                                                                                          EN 13501-1

Šíření plamene                               = 0,00 mm / min

Třída sesednutí:                             S1 neměřitelné (≤ 1%)

maximální teplota použití            = 400oC                                              je prosta organického pojiva

Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se nemění s časem. Struktura vláken je stabilní a póry

obsahují vzduch.

Stálost hodnoty tepelného odporu závisí na sesedání. Třída sesednutí minerální izolace je méně než

1%, sesedání není měřitelné, z čehož vyplývá, že i tepelný odpor se v čase nemění.

Pozn.: Vybrané vlastnosti byly potvrzeny Výzkumným ústavem stavebních hmot,a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno (Protokol o zkoušce č. 091/2018)